МАЭ РФ Государственный технологический институт Кафедра МАХП ПЕЧЬ ТУННЕЛЬНАЯ Курсовой проект МАХП 800.11.00 КР Профессор ________________ «______»_____________. Студент группы _________________. «______»______________.

Содержание

Введение

1   Данные для расчета

2   Материальный расчет

3   Тепловой расчет

4   Конструктивный расчет

5   Расчет конструктивных элементов печи на прочность

5.1  Расчет фланцевого соединения кожуха

5.2  Расчет пластин кожух

5.3  Расчет футеровки

5.4  Расчет каркаса

5.5  Фундамент печи

Литература

## Введение

Спекание таблеток из UO2 является основной стадией технологического процесса получения таблеток. В этом процессе проявляются как все физико-химические свойства исходного порошка, так и все предыдущие технологические операции. Кроме того, на качество таблеток оказывают существенное влияние параметры самого процесса спекания, в первую очередь газовая среда, температура и время спекания.

Для регулируемого удаления летучих соединений с целью предупреждения растрескивания таблетки перед спеканием медленно нагревают до 600 - 800 °С в течение 10 часов, после чего температуру повышают до заданной температуры спекания. Заданный режим обеспечивается продвижением лодочек с таблетками в печах тоннельного типа, работающих в непрерывном режиме и имеющих три температурные зоны: нагревание таблеток, спекание и охлаждение.

# 1 Данные для расчета

Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные

| 1 Производительность, кг/сут | 700 |
| --- | --- |
| 2 Начальное влагосодержание материала, % | 1 |
| 3 Конечное влагосодержание материала, % | 0 |
| 4 Начальная температура материала, 0C | 20 |
| 5 Температура спекания, 0С | 1750 |
| 6 Температура сушки, 0С | 800 |
| 7 Давление газа в печи (H2), МПа | 0,12 |
| 8 Плотность материала, г/см3 | 10,5 |
| 9 Рабочая длина печи, м | 10 |

Примечание:

1) материал находится в печи 24 часа ;

2) молибденовые обогреватели содержатся в вакууме ;

3) охлаждение проводится продувкой инертным газом .

# 2 Материальный расчет

Материальный расчет процесса сушки будет сводиться к составлению материального баланса и определению массовых расходов всех потоков. Уравнения материального баланса по влаге имеет вид:

GC⋅wCH=GC⋅wCK+W,

WH=WK+W,

где GH - массовый расход высушиваемого материала, кг/с;

GK - массовый расход высушенного материала, кг/с;

W - количество отводимой влаги, кг/с;

WH - количество влаги, содержащейся в высушиваемом материале, кг/с;

WK - количество влаги, содержащейся в высушенном материале кг/с;

Gc - массовый расход сухого материала, кг/с;

wCH - начальное влагосодержание материала, %;

wCK - конечное влагосодержание материала, %.

Из уравнения материального баланса (1) определим массовые расходы:

GC=GK(1+wK)=700(1+0)=700кгсут,

WK=GK−GC=700−700=0 кгсут,

W=GC⋅(wCH−wCK)−700⋅(0,01−0)=7 кгсут,

GH=GC⋅(1+wCH)=700⋅(1+0,01)=707 кгсут,

WH=GH−GC=707−700=7 кгсут.

По результатам расчета составляем таблицу материального баланса.

Таблица 2 - Материальный баланс

| Приход |  |  | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи прихода | кг/сут | % | Статьи расхода | кг/сут | % |
| 1 Высушиваемый материал GH Сухой материал GC Влага WH | 707 700 7 | 99 1 | 1 Высушенный материал GK Сухой материал GC Влага WK 2 Влага W | 700 700 0 7 | 99 0 1 |
| Итого | 707 | 100 | Итого | 707 | 100 |

# 3 Тепловой расчет

Тепловой расчет сводится к составлению теплового баланса процесса сушки и процесса прокалки и определению количества подводимого тепла.

Уравнение теплового баланса процесса сушки имеет вид:

QCH+QWH+QтелН+Qнагр=QCK+QWK+QтелК+Qпот,

где QCH=GC⋅cc⋅tн- количество тепла, поступающего в печь с сухим материалом, Вт;

сс=267- теплоемкость материала, Дж/(кг К);

tH=20 - начальная температура при входе в печь, 0С;

QWH=WH⋅c⋅tH- количество тепла, поступающего в печь с влагой, Вт;

cв=4963 - теплоемкость влаги, Дж/(кгК);

Qнагр -тепло от нагревателей, Вт;

QCK=GC⋅cc⋅tK- количество тепла, отводимое из печи с сухим материалом, Вт;

tK=800- конечная температура материала при выходе из зоны сушки, 0С;

QWK=WK⋅c⋅tK- количество тепла, отводимое из сушилки с влагой, Вт;

Qпот=10% - потери тепла в окружающую среду, при открывании дверей и через футеровку и кирпичную кладку, Вт;

QтелН- количество тепла, поступающее с тележками, Вт;

Стел= 255 Дж/(кг К);

QтелК- количество тепла, отводимое с тележками, Вт.

Определим составляющие уравнения теплового баланса:

QCH=GC⋅cc⋅tH=0,195⋅0,267⋅20=1,041 кВт;

QWH=WН⋅c⋅tH=0,00195⋅4,963⋅20=0,194 кВт;

QCK=GC⋅cc⋅tK=0,195⋅0,267⋅800=41,652 кВт;

QWK=WC⋅c⋅tK=0,00195⋅4,963⋅800=7,742 кВт;

Qпот=0,1⋅Qнагр;

QтелН=0,007⋅0,255⋅20=0,035 кВт;

QтелК=0,007⋅0,255⋅800=1,416 кВт;

Определим количество дополнительного тепла, подводимого к сушилке:

Qнагр−0,1⋅Qнагр=QCK+QWK+QтелК−(QСН+QWH+QтелН) ;

Qнагр=41,652+7,74+1,416−(1,041+0,194+0,035)0,9=55,04 кВт ;

Результаты расчета теплового баланса процесса сушки приведены в таблице

Таблица 3 - Тепловой баланс

| Приход |  | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи прихода | кг/сут | Статьи расхода | кг/сут |
| 1 Высушиваемый материал с сухим материалом QCH с влагой QWH 2 C тележкой QтелН 3 Тепло нагревателя Qнагр | 1,041 0,194 0,035 55,04 | 1 С высушенным материалом QCK 2 С влагой WK 3 С тележкой QтелК 4 Потери Qпот | 41,652 7,74 1,416 5,504 |
| Итого | 56,314 | Итого | 56,314 |

Уравнение теплового баланса процесса прокалки имеет вид:

QCH+QтелН+Qнагр=QCK+QWK+Qпот,

где QCH=GC⋅cc⋅tн- количество тепла, поступающего в печь с сухим

материалом, Вт;

сс=267- теплоемкость материала, Дж/(кгК);

tH=800- начальная температура при входе в зону спекания, 0C ;

Qнагр -тепло от нагревателей, Вт;

QCK=GC⋅cc⋅tK- количество тепла, отводимое из печи с прокаленным

материалом, Вт ;

tК=1750- конечная температура материала при выходе из печи, 0С;

Qпот=10% - потери тепла в окружающую среду, при открывании дверей и через футеровку и кирпичную кладку, Вт;

QтелН- количество тепла, поступающее с тележками, Вт;

Стел= 255 Дж/кг К;

QтелК- количество тепла, отводимое с тележками, Вт;

Определим составляющие уравнения теплового баланса:

QCH=GC⋅cc⋅tH=0,195⋅0,267⋅800=41,652 кВт;

QCK=GC⋅cc⋅tK=0,195⋅0,267⋅1750=91,12 кВт

Qпот=0,1⋅Qнагр;

QтелН=0,007⋅0,255⋅800=1,416 кВт;

QтелК=0,007⋅0,255⋅1750=3,12 кВт;

Определим количество дополнительного тепла, подводимого к сушилке:

Qнагр−0,1⋅Qнагр=QCK+QтелК−(QСН+QтелН);

Qнагр=91,12+3,12−(41,652+1,416)0,9=56,86 кВт;

Результаты расчета теплового баланса процесса сушки приведены в таблице

Таблица 4 - Тепловой баланс

| Приход |  |  | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи прихода | кВт | % | Статьи расхода | кВт | % |
| 1 С высушенным материалом QCH 2 C тележкой QтелН 3 Тепло нагревателя Qнагр | 41,652 1,416 56,86 | 41,8 1,4 56,8 | 1 С прокаленным материалом QCK 2 С тележкой QтелК 3 Потери Qпот | 91,12 3,12 5,686 | 91,3 3 5,7 |
| Итого | 99,928 | 100 | Итого | 99,926 | 100 |

# 4 Конструктивный расчет

В конструктивном расчете необходимо определить рабочий объем печи.

Продукция в печи располагается на тележках. Вместимость каждой тележки составляет 70 кг UO2. Период нахождения продукта в печи 1 сутки. Принимаем, что в печи может находиться 10 тележек. Длина каждой тележки l =300 мм, ширина 200 мм, грузоподъемность 70 кг. Расстояние между тележками принимаем 700 мм.

Размеры таблеток:

d=7,6 мм (готовые);

h=10 мм (готовые);

с учетом припуска на шлифование:

d=7,75 мм;

h=10,15 мм.

Плотность готовой таблетки 10,5 г/см3. Следовательно, масса таблетки

mгот=10,5⋅0,479=5,03 г

N=700,00503=13917 шт.

Длину рабочей зоны принимаем L=10 м, ширину Ь=0,7 м, высоту h=1 м.

Объем рабочей зоны равен:

V=L⋅b⋅h=10⋅0,7⋅1=7 м3

Общая длина печи:

Lобщ=L+l1+l2=10+1,5+1,5=13 м,

где l1 ,l2 - длины боксов загрузки и выгрузки соответственно.

# 5 Расчет конструктивных элементов печи на прочность

# 5.1 Расчет фланцевого соединения кожуха

Кожух изготовлен из стали толщиной 6,35 мм. Кожух испытывается на герметичность до кирпичной кладки, в процессе окончательной сборки и перед нагревом. К фланцевым соединениям прикреплены змеевики водяного охлаждения, предназначенные для защиты прокладок. Конструкция прокладки обеспечивает герметичность на всем диапазоне рабочих температур.

1 Принимаем расчетную температуру 20°С.

Температура болта  tб=0,97⋅t=19,40С

2 Допускаемое напряжение для материала болтов σб=110 МПа.

3 Толщина втулки фланца

для приварного встык   s0≥ss0=10 мм.

4 Диаметр болтовой окружности

Dб≥D+2⋅(2⋅s0+dб+u)

принимаем Dб=2500 мм.

Dб=2500+2⋅(2⋅10+27+5)=2604 мм

где и - нормативный зазор между гайкой и втулкой (u =4 - 6).

5 Наружный диаметр фланца

DH≥Dб+а,

DH=2604+52=2656 мм,

где а - конструктивная добавка для размещения гаек по диаметру фланца

а = 52мм .

6 Наружный диаметр прокладки

DH.П=Dб−е,

DH.П=2604−37=2567 мм,

где е - нормативный параметр, зависящий от типа прокладки.

е = 37 – для плоских прокладок и диаметра болта dб = 27мм .

7 Средний диаметр прокладки

DС.П=DН.П−b,

где b - ширина прокладки.

Выбираем плоскую неметаллическую прокладку для нее b = 25мм .

DC.П.=2567−27=2542 мм,

8 Количество болтов

nб≥π⋅Dбtш

tш – рекомендуемый шаг расположения болтов, выбирается в зависимости от давления по таблице 1.43 [5,c97] .

tш = (4,2 – 5)*dб = (4,2 – 5)*27 = 113,4 – 135 .

Принимаем tш = 125мм .

nб≥3,14⋅2604125=65,4 мм.

Принимаем nб = 70шт .

9 Высота фланца

hф=λф⋅D⋅sэк,

λф=0,32,

sэк=s0⋅1+hB⋅(β1−1)hB+0,25⋅(β1+1)⋅D⋅s0 ,

β1- принимается по рисунку 1.39 [5,c95] ,    β1=2,5 ;

hв≥1i⋅s1−s0- высота втулки фланца приварного встык

i – уклон втулки I = 1/3;

s1=β1⋅s0=2,5⋅10=25мм-толщина у основания втулки приварного встык фланца .

hв≥113⋅25−10=45мм;

sэк=10⋅1+45⋅(2,5−1)45+0,25⋅(2,5+1)⋅2500⋅10=13,7мм ;

hф=0,32⋅2500⋅13,7=59,2 мм.

Принимаем hф = 60мм .

10 Болтовая нагрузка, необходимая для обеспечения герметичности

Fб=0,4⋅σб20⋅nб⋅fб,

Fб=0,4⋅110⋅106⋅70⋅5,7⋅10−4=1,76МПа,

гдеfб- площадь поперечного сечения болта.

11 Условие прочности болтов

Fбnб⋅fб≤σб20,

1,76⋅10670⋅5,7⋅10−4=44,1≤110МПа.

12 Условие прочности прокладки

Fбπ⋅DC.П⋅b≤pпр,

1,76⋅1063,14⋅2,542⋅25⋅10−3=8,82≤18МПа.

13 Условие герметичности фланцевого соединения, определяемое углом поворота фланца

θ=σКЕ⋅Dhф≤θ,

σк=М0⋅1−ν⋅(1+0,9⋅λф)⋅ψ2D⋅hф2;

М0=0,5⋅(Dб−DС.П.)⋅Fб=0,5⋅(2,604−2,542)⋅1,76⋅106=54560 Н⋅м;

ψ2=DH+DDH−D=2656+25002656−2500=33,05;

ν=11+0,9⋅λф⋅1+ψ1⋅hф2sэк2=11+0,9⋅0,32⋅1+0,034⋅0,0620,01372=0,68;

ψ1=1,28⋅lgDHD=0,034;

σк=54560⋅1−0,68⋅(1+0,9⋅0,32)⋅33,052,5⋅0,062=24,9 МПа;

θ=24,92⋅105⋅250060=0,0052;

θ=0,013;

0,0052 < 0.013.

# 5.2 Расчет пластин кожуха

Расчет проводим для случая прямоугольной пластины, нагруженной по всей поверхности давлением р=0,12 МПа, заделанной по контуру. Напряжения и прогибы находим по формулам:

σX=α⋅p⋅a2δ2;   σY=β⋅p⋅a2δ2 ;    ϖ=γ⋅p⋅a4E⋅δ3.

где α, β, γ- коэффициенты зависящие от отношения b/a;

a, b – длины сторон пластины, м.   a = b = 2м.

σX=0,1374⋅0,12⋅220,032=73,3 МПа;

σY=0,1374⋅0,12⋅220,032=73,3 МПа;

ϖ=0,0138⋅0,12⋅242⋅105⋅0,033=4,9 мм.

Приближенно максимальные значения прогибов (в центре) и напряжения (в середине более длинной стороны) могут быть определены по следующим формулам:

ϖMAX=0,0284⋅p⋅a2(1+1,056⋅k5)⋅E⋅δ3;

σMAX=0,5⋅p⋅a2(1+0,632⋅k6)⋅δ2.

к - коэффициент зависящий от отношения а/b

# ϖMAX=0,0284⋅0,12⋅22(1+1,056⋅15)⋅2⋅105⋅0,033=1,23 мм

# σMAX=0,5⋅0,12⋅22(1+0,632⋅16)⋅0,032=163,4 МПа.

# 5.3 Расчет футеровки

Расчет прочности футеровки при продольном растяжении по несущей способности при температуре до 50 С° производится исходя из следующего неравенства

Nпр≤ϕ⋅R⋅F

Здесь R - расчетное сопротивление футеровки сжатию, R = 3,9 по табл.3.7 [3,с100];

F -площадь  сечения  элемента  футеровки;

ϕ- коэффициент  продольного  изгиба, учитывающий снижение несущей способности.

Nпр≤0,98⋅3,9⋅0,6=2,3 МПа.

Расчет элементов футеровки на прочность при осевом растяжении производят на основе неравенства

N≤Rp⋅F,

где N - растягивающая сила;

Rp - расчетное сопротивление футеровки, при растворе марки 5-100 следует принимать 0,16 МПа .

N≤0,16⋅0,6=0,096 МПа,

Расчет элементов футеровки на срез производят исходя из неравенства

Q≤(Rcp+0,8⋅f⋅σ0)⋅F,

где Q - расчетная поперечная сила;

Rcp – расчетное сопротивление футеровки срезу 0,16 МПа;

f - коэффициент трения по шву футеровки 0,7 ;

σ0- среднее напряжение сжатия, σ0=0,9;

Q≤(0,16+0,8⋅0,7⋅0,9)⋅0,6=0,4 МПа.

Расчет элементов футеровки на поперечный изгиб следует производить исходя из неравенства

Q≤RГЛ⋅b⋅z,

где Q - расчетная поперечная сила;

Rra - расчетное сопротивление кладки главным растягивающим  напряжениям при изгибе [3,табл.3.10];

b - ширина сечения;

z - плечо внутренней пары сил, z=(2/3)h.

Q≤4⋅0,3⋅0,2=0,24 МПа.

Расчет устойчивости футеровки. Футеровку топок, выполненную из кирпичей, и свободно стоящие стены и столбы, имеющие сечение прямоугольной формы и значительную высоту, проверяют на допустимые отношения высоты стен к их толщинам:

β=Hh

где Н - высота футеровки,

h - толщина стены.

Это отношение не должно превышать 25.

β=20,3=6,7.

Из  [6,c.113] принимаем для стены высотой более 1000 мм и температуре печи более 1200 С, внутренний слой кладки выполняется из шамотного кирпича класса А,   толщиной 300 мм; свод с пролетом - из того же материала толщиной 200 мм.

# 5.4 Расчет каркаса

Распорное усилие свода должно быть воспринято каркасом. Приближенная сила горизонтального распора свода может быть определена по формуле

R=K⋅P2⋅ctgα2,

где К - коэффициент зависимости силы R от температуры, равен 3,5 при температуре более 1200°С,

Р - сила тяжести свода,

α - центральный угол свода, град.

R=3,5⋅140002⋅ctg602=42,4 кН.

Выбор профиля пятовых балок. Момент сопротивления пятовой балки рассчитывают по формуле

WПБ=R⋅l8⋅σ,

где σ- допустимое напряжение на разрыв,

l - расстояние между балками каркаса.

WПБ=42400⋅18⋅12⋅105=4,4⋅10−3 м3.

Принимаем профиль пятовых балок в виде равнополочного угольника с размерами 90x90x8 мм.

Определение сечения верхней поперечной связи. Сечение верхней и нижней связей рассчитывают по формулам:

S=R⋅h1(h1+h2)⋅σ;      S=R⋅h2(h1+h2)⋅σ,

S=42400⋅1,6(1,6+0,4)⋅12⋅105=0,03 м2;    S=42400⋅0,4(1,6+0,4)⋅12⋅105=0,007 м2

Выбор профиля боковой стойки. Момент сопротивления боковой стойки рассчитывают по формуле:

WCT=h1⋅h2⋅R(h1+h2)⋅σ,

По найденному моменту сопротивления выбирают профиль боковой стойки:

WCT=1,6⋅0,4⋅42400(1,6+0,4)⋅12⋅105=11,3⋅10−3.

Профиль боковой стойки   -  угольник   равнополочный,   с   размерами 125x125x10 мм.

# 5.5 Фундамент печи

Статическую нагрузку, слагающуюся из массы металлических деталей и футеровки, воспринимает фундамент печи. Фундамент выполняют из бутового камня, бетона или железобетона. Основное преимущество железобетона в сравнении с другими материалами (кроме прочности): возможность придания фундаменту любой сложной формы, что позволяет при малой строительной высоте (без значительного углубления в грунт) получить большую площадь давления фундамента на основание. Толщина фундамента должна быть такова, чтобы давление от печи передавалось на все основание и в фундаменте не возникло слишком больших изгибающих и скалывающих усилий.

Особенности сооружения фундаментов топок:

1)  на один и тот же фундаментный массив нельзя опирать части печи и других сооружений, так как может произойти различная осадка фундамента и появятся трещины и перекосы в сооружении;

2)  если конструкция топки располагается ниже уровня грунтовых вод, то фундамент строят  так, чтобы исключался доступ воды  к футеровке.   Это достигается путем устройства вокруг фундамента глиняных стенок до 300 мм толщиной; гидроизоляции фундамента;  искусственного снижения уровня грунтовых вод устройством дренажа; сооружения сварного кессона из мягкой стали;

3)  основание фундамента должно быть  расположено   ниже   глубины промерзания грунта ( обычно 1,8 м от уровня земли) ; в отапливаемых или горячих цехах углубление фундамента незначительно;

4)  для предотвращения сильного нагревания фундамента от футеровки устраиваются воздушные каналы между ними .

Обыкновенно давление топки на грунт не превышает 100 кПа, поэтому сооружение фундаментов не представляет больших трудностей. Размеры основания фундамента определяются нагрузкой и допустимым давлением на грунт. Допустимую нагрузку на фундамент рассчитывают по формуле:

σ=0,25⋅R⋅3FF1≤σф,

где R - предел прочности кирпичной футеровки при сжатии, Па;

F - полная площадь фундамента, м2;

F1 - нагруженная площадь фундамента .

σ=0,25⋅16⋅105⋅36039=0,5 МПа .

σф=6МПа- для бетона

0,5≤6

## Литература

1 Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. - Л.: Химия, 1976. - 552с.

2 Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической технологии. - Л.: Химия, 1968. - 848 с.

3 Исламов М.Ш. Проектирование топок специального назначения. - Л.: Энергоиздат.1982. -168 с.,ил.

4 Исламов М.Ш. Печи химической промышленности - М.: Химия, 1969. -176с.,ил.

5 Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств./ Под ред. М.Ф. Михалева. Л.: Машиностроение, 1984. - 301 с.,ил.

6  Долотов Г.П., Кондаков Е.А. Конструкция и расчет заводских печей и сушил. М., Машиностроение, 1973, 272 с.